附件1

干布式无机整体磨石面层等7项补充定额

一、干布式无机整体磨石面层

说明

1．干布式无机整体磨石面层定额适用于室内地面工程。

2．干布式无机整体磨石面层的厚度按6mm编制，设计厚度不同的，无机整体磨石混合料按比例调整，其他定额消耗量均不作调整。

工程量计算规则

1．干布式无机整体磨石面层工程量按设计图示尺寸的面积以“㎡”计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙和单个面积0.3㎡以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈、壁龛等开口部分的面积并入计算。

工作内容：基层清理，布料，盘抹，提浆，喷洒收光增效剂及防龟裂蒸发阻滞剂，喷洒超硬玻化剂，喷雾表面保护剂及耐污剂，收光，弹线，切缝，养护，研磨，细孔补浆，抛光，地面清洁，锯切缝清理及填缝。

计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10111143 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 干布式无机整体 磨石面层 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 279.38 |
| 其中 | 人工费基价（元） |  |  | 63.29 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 190.14 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 25.95 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材料 | 无机整体磨石混合料 | kg | 6.50 | 12.0833 |
|  | 磨石收光增效剂 | kg | 100.00 | 0.2500 |
|  | 防龟裂防蒸发阻滞剂 | kg | 80.00 | 0.2500 |
|  | 磨石超硬玻化剂 | kg | 90.00 | 0.3000 |
|  | 磨石表面保护剂 | kg | 120.00 | 0.0500 |
|  | 磨石耐污增油剂 | kg | 150.00 | 0.1000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 18.6000 |
| 机械 | 助推式研磨机 功率15kW | 台班 | 161.00 | 0.0583 |
|  | 干湿两用型地坪研磨机 功率7.5kW | 台班 | 87.72 | 0.0583 |
|  | 工业吸尘器 功率5.5kW | 台班 | 50.55 | 0.0750 |
|  | 高速抛光机 功率9.5kW | 台班 | 79.70 | 0.0583 |
|  | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 3.0000 |

二、节能防水一体化系统屋面

说明

1．一体化屋面定额按照《屋面现浇泡沫混凝土节能防水一体化系统应用技术规程》编制，适用于按现浇泡沫混凝土和与其紧密结合的防水层形成的具有保温、防水和保护功能的一体化系统施工的屋面工程。

2．泡沫混凝土找坡层的平均厚度定额按200mm编制，设计厚度不同的，水泥、发泡剂、机械费按比例调整，其他定额消耗量均不作调整；泡沫混凝土表面增强剂定额按0.4kg/㎡编制，设计要求不同的，按实调整。

工程量计算规则

1．泡沫混凝土找坡层、聚合物水泥防水砂浆工程量按设计图示尺寸的面积以“㎡”计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，小气窗出檐部分的面积也不增加。

2．承载防水卷材工程量按设计图示尺寸的面积以“㎡”计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积，上翻部分的面积也不增加。屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，按设计图示尺寸计算；设计无规定的，弯起高度按500mm计算。

工作内容：1.泡沫混凝土找坡层：清理基层，拉线定点，混凝土拌和、发泡、摊铺及找坡，清理场地。2.承载防水卷材：清理基层，胶粘料拌制，铺贴卷材，清理场地。3.聚合物水泥防水砂浆：清理基层，砂浆拌制及涂刷，清理场地。

计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10109213 | 10109214 | 10109215 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 节能防水一体化系统屋面 |  |  |
|  |  |  |  | 泡沫混凝土找坡层 | 承载 防水卷材 | 聚合物 水泥防水 砂浆 |
|  |  |  |  |  |  | 厚5mm以内 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 110.39 | 60.48 | 44.29 |
| 其中 | 人工费基价（元） |  |  | 7.97 | 4.87 | 3.09 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 98.48 | 54.91 | 40.50 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 3.94 | 0.70 | 0.70 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |  |
| 材料 | 袋装水泥 42.5 | kg | 0.48 | 76.0000 |  |  |
|  | 发泡剂 HC-F1 | kg | 15.00 | 0.0800 |  |  |
|  | 表面增强剂 | kg | 150.00 | 0.4000 |  |  |
|  | 高分子复合承载防水卷材 1.2mm厚 | m2 | 25.00 |  | 1.1564 |  |
|  | 聚合物水泥防水胶粘料 | kg | 6.50 |  | 4.0000 |  |
|  | 聚合物水泥防水砂浆干混料 | kg | 8.00 |  |  | 5.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.8000 |  | 0.5000 |
| 机械 | 泡沫混凝土搅拌机 | 台班 | 247.84 | 0.0050 |  |  |
|  | 灰浆搅拌机 搅拌容量200L | 台班 | 139.88 |  | 0.0050 | 0.0050 |
|  | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 2.7000 |  |  |

三、现浇透水水泥混凝土整体路面

说明

1．现浇透水水泥混凝土整体路面定额适用于底层、面层连续浇筑的彩色透水整体路面。

2．底层、彩色面层定额均按现场拌制透水混合料编制；设计透水混合料配合比与定额取定不同的，按设计要求换算水、水泥、碎石、LDA增强剂的品种和用量，其他定额消耗量均不作调整；定额中综合考虑了伸缝、缩缝、纵缝的做法以及塑料薄膜养生，实际不同不作调整。

3．彩色面层定额已综合考虑了拼花所需增加的费用；设计喷涂保护材料与定额取定不同的，按设计要求换算氟碳保护剂、透水整体路面固化剂的品种及用量，其他定额消耗量均不作调整；设计颜料与定额取定不同的，按设计要求换算无机颜料的品种及用量，其他定额消耗量均不作调整。

工程量计算规则

1．现浇透水水泥混凝土整体路面底层、彩色面层工程量按设计图示尺寸的铺筑面积以“㎡”计算，扣除电缆沟、种植树穴以及与路面相连的平石、侧石和缘石所占的面积，不扣除各类井所占面积。

工作内容：放样、拌料、摊铺、夯实振实、整平、养护、锯缝、填嵌缝胶、喷保护剂、清理场地、场内运输。

计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 40203062 | 40203063 | 40203064 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 现浇透水水泥混凝土整体路面 |  |  |
|  |  |  |  | 底层 |  | 彩色面层 |
|  |  |  |  | 厚度（cm) |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 每增减1 | 3 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 101.67 | 18.78 | 88.52 |
| 其中 | 人工费基价（元） |  |  | 10.13 | 0.82 | 14.32 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 88.28 | 17.31 | 72.00 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 3.26 | 0.65 | 2.20 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材料 | 水 | m3 | 3.38 | 0.0445 | 0.0009 | 0.0427 |
|  | 石料切割锯片 | 片 | 16.00 | 0.0005 |  | 0.0005 |
|  | 水泥 52.5 | kg | 0.51 | 19.2101 | 3.7667 | 11.5261 |
|  | 碎石 Ф5-10（细石） | m3 | 113.54 | 0.0669 | 0.0134 | 0.0401 |
|  | 无机颜料 | kg | 39.55 |  |  | 0.3458 |
|  | 氟碳保护剂 | kg | 90.40 |  |  | 0.3000 |
|  | 透水整体路面固化剂 | kg | 76.84 |  |  | 0.0333 |
|  | PG道路嵌缝胶 | kg | 14.03 |  |  | 0.0977 |
|  | LDA增强剂 | kg | 141.25 | 0.4995 | 0.0979 | 0.1153 |
|  | 泡沫条 Ф8 | m | 0.87 |  |  | 0.3000 |
|  | 其他材料费 | % | 1.00 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
| 机械 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L | 台班 | 211.27 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0015 |
|  | 混凝土路面锯缝机 不含刀片 | 台班 | 26.95 |  |  | 0.0038 |
|  | 自卸汽车 装载质量4t | 台班 | 501.88 | 0.0040 | 0.0008 | 0.0024 |
|  | 混凝土抹平机 驾驶型 | 台班 | 533.29 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0010 |
|  | 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min | 台班 | 40.30 |  |  | 0.0008 |